同步辐射原位成像模块试制技术要求书

1. 总则

1.1 本技术规格书适用于石墨原位成像模块及辅助系统的采购说明。

1.2 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，未规定所有的技术要求和适用的标准。

1.3 投标人必须将偏差清楚地表示在“技术偏差表”中，如未对本技术规格书提出偏差，将认为提供的设备符合本技术要求。

2. 引用文件和执行标准

系统设备的设计、制造、安装、实验、检测、包装应按以下标准执行。

GB 50231	   机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50235	   工业金属管道工程施工规范

GB 50236	   现场设备、工业管道焊接工程施工规范

EJ/T 1096	   密封箱室密封性分级及其检验方法

JB/T 106	   阀门的标志和涂漆

JB/T 9092 	阀门的检验与试验

3. 设备工作环境及操作参数

3.1 场地空间0.5*0.5m*0.5m；

3.2 相对湿度不大于90%；

3.3 外部环境温度：0～40℃；

3.4 供电方式：50Hz，220V；

4. 设备用途及工艺要求

该设备主要用于在同步辐射光源测试低密度材料的拉伸、弯曲、压缩、圆盘劈裂等性能的同时进行原位CT分析，力学测试环境为高纯氦气连续通入环境。在无加载时，设备能够在空气及含有水蒸汽的氦气气氛下进行高温氧化试验。

4.1 整体性能；

光路上所有材料不影响石墨材料CT成像，在同样测试条件下，通过该设备与不通过该设备所获得图像中孔隙与基体之间衬度之差在10%以内；

最大载荷2KN，载荷测试分辨率优于0.5N；

满足石墨材料拉伸、压缩、三点弯曲、圆盘劈裂等力学测试的同时进行CT成像分析；

可方便连接上海光源旋转底座并进行通讯；

满足在空气及含水蒸气的氦气腐蚀气氛下进行氧化测试，氧化测试时无载荷，气氛流量0-200ml/min；

力学及氧化测试最高温度1200 ℃，在0-1200 ℃内测温及控温精度≤1 ℃，样品不同位置温度均匀性满足≤1 ℃；

设备在抽真空状态下真空度优于10-3Pa；管路及阀门漏率小于1×10-8Pa·m3/s（氦检）。供方需提供设备详细结构设计说明，论证整机结构、密封方案可满足指标规定的真空度要求。

4.2 力学加载装置

最大载荷2KN，载荷测试分辨率优于0.5N；

加载模块可更换，可更换最大载荷200N，载荷分辨率优于0.05N的模块；

位移：0-10mm，位移精度：0.1um；

试验速度：0.001-10mm/min；

力学加载模块材质及各满足在室温至1200 ℃范围内使用

4.3 高温加热装置

样品最高温度：1200 ℃；

一个铠装S型热电偶进行控温及两个K型热电偶进行测温；

在0-1200 ℃内测温及控温精度≤1 ℃；

样品不同位置温度均匀性满足≤1 ℃；

加热部分不与成像光路干涉。

4.4 真空腔体及气路系统部分

设备在抽真空状态下真空度优于10-3Pa；管路及阀门漏率小于1×10-8Pa·m3/s；用金属波纹管进行密封；

腔体外为两路气体，一路为纯He等惰性气体，一路为空气等腐蚀气氛，在升温阶段使用惰性气氛，力学试验过程的保温阶段使用惰性气氛，高温氧化腐蚀试验的保温阶段使用空气等腐蚀气氛；

可进行自动多次换气操作；

气路阀门、接口等采用世伟洛克品牌；

设备腔体外部温度在需满足≤40 ℃

4.5 窗口材料

窗口材料不影响石墨材料成像

4.6 网络化控制与传输

软件系统具备无人值守自动运行功能，可完成光源上位软件嵌入式集成对接。

软件具备语音控制功能，可通过语音下发各类设备控制指令。

软件可在windows系统运行；可在多台电脑端进行分析；

可自动运行力学测试、高温及腐蚀试验及相应的气路系统控制；

支持局域网/互联网远程控制、数据采集与传输；

支持多终端实时监控。

6. 环安标准要求

6.1 设备制造要求

设备设计制造必须符合国家及行业相关标准，防止误操作引起的安全事故。如由于乙方设计、制造等缺陷所造成的安全事故及财产损失，由乙方全部承担。

6.2 安全标示要求

在设备的危险位置安装可靠的防护装置，贴有明显的警示标示，同时要求在说明书上标示。

6.3 管线及线路布置、色彩要求

管线及线路布置、色彩应规范并符合国家的相应标准，应有清晰的文字标识及流向标识，禁止杂乱交叉；设备阀门标识在正常工作状态下，是常开或是常闭；设备仪表盘符合相关行业标准或国家标准，盘面应有区域颜色区别危险、正常、异常。

6.4 电器要求

设备电器符合国家安全标准布线规范，开关容量应与设备负荷负载匹配，具有有效的电器接地和漏电保护措施。

6.5 其他要求

废水、废气、噪音和固体废物的排放应符合国家标准及相关的行业标准。

7. 设备技术资料及随机附件

7.1 设备铭牌

明确铭牌标识、出厂年月、出厂编号、制造厂家、设备外形尺寸、设备自重、装机容量、动力源供给等信息。

7.2 图文资料

（1）设备设计、加工图纸，包括设备CAD文件，电子版及纸版各一套，纸板需要编、审、校签字。

（2）设备源地验收文件；

（3）设备使用说明书（纸质和电子版各一套）；

（4）工厂检验相关记录文件；

（5）外购成品件需提供说明书、产品合格证；耗材提供清单及价格；

（6）装箱单（两套）；

（7）合格证；

（8）设备真空度、最高温度、控温精度、最高载荷及载荷精度等第三方测试报告。

（9）供方需提供设备全套完整设计结构图纸，并对整机结构适配同步辐射光源安装使用要求进行详细说明。
	设备的技术图文资料包括但不限于下述要求：要求所附的图文资料必须真实有效，信息完整。

8.调试及培训要求

安装调试完毕后，需对使用设备操作及相关人员进行设备运行、安全防护、故障处理、关键零部件和易损件的更换进行培训，使参与培训人员自行达到保证设备正常运行和维修、维护的目的，在同步辐射光源进行试验时乙方需进行技术支持，并完成现场工艺测试。