附件1

采购明细

| 名称 | 材料 | 规格 | 数量（片） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准硅片A16（货号SiN1124） | 单晶硅片 <100> N型双抛 电阻率0.001-0.005Ω·cm 带notch | φ150*0.625mm ±0.1mm | 100 |
| 标准硅片A21 | 单晶硅片 <100> P型单抛 电阻率0.001-0.005Ω·cm 带notch | φ200*0.725mm ±0.25mm | 100 |
| 标准硅片A22 | 单晶硅片 <100> N型单抛 电阻率0.001-0.005Ω·cm 带notch | φ200*0.725mm ±0.25mm | 500 |
| 标准硅片A23 | 单晶硅片 <100>P型单抛 电阻率0.001-0.005Ω·cm 带notch 氧化层1500A | φ200*0.4mm ±0.25mm | 50 |
| 标准硅片A28 | 单晶硅片 <100>N型单抛 电阻率0.001-0.005Ω·cm 带notch 氧化层2000A±2% | φ200*0.625mm ±0.25mm | 50 |
| 标准玻璃片C3（货号Si97512） | 玻璃晶圆 双抛 (肖特BF33) 打标 | φ200*0.5mm | 500 |
| 标准玻璃片C4 | 康宁 Pyrex 双抛 | φ200*0.4mm | 100 |

技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 晶向及偏离度/ Orientation | <100>±0.5° |
| 型号 / Type | N |
| 掺杂剂 /Doping | As |
| 电阻率 Resistivity (ohm-cm) | 0.001-0.005Ω.cm |
| 直径及公差/ Diameter (mm) | 150±0.2 |
| 厚度 Thickness (um) | 625±25um |
| 弯曲度 Bow (um) | <30 |
| 翘曲度 Warp (um) | <30 |
| 总厚度变化 TTV (um) | <5 |
| 局部平整度 STIR(um) | <1 |
| 正背面要求 | 双面抛光 |
| 颗粒度（≥0.30μm） | <30 |
| 正背面外观 Appearance 小丘/桔皮/裂纹/污点/崩边/划痕等 Spike/orange peel/ Crack/Spot/Edge fracture/Scratch | 无 |

标准硅片A21

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 晶向及偏离度/ Orientation | <100>±0.5° |
| 型号 / Type | P |
| 掺杂剂 /Doping | B |
| 电阻率 Resistivity (ohm-cm) | 0.001-0.005Ω.cm |
| 直径及公差/ Diameter (mm) | 200±0.3 |
| 长度 length (mm) | 标准notch |
| 厚度 Thickness (um) | 725±25um |
| 弯曲度 Bow (um) | <30 |
| 翘曲度 Warp (um) | <30 |
| 总厚度变化 TTV (um) | <5 |
| 局部平整度 STIR(um) | <1 |
| 正背面要求 | 单面抛光 |
| 颗粒度（≥0.30μm） | <30 |
| 正背面外观 Appearance 小丘/桔皮/裂纹/污点/崩边/划痕等 Spike/orange peel/ Crack/Spot/Edge fracture/Scratch | 无 |

标准硅片A22

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 晶向及偏离度/ Orientation | <100>±0.5° |
| 型号 / Type | N |
| 掺杂剂 /Doping | As |
| 电阻率 Resistivity (ohm-cm) | 0.001-0.005Ω.cm |
| 直径及公差/ Diameter (mm) | 200±0.3 |
| 长度 length (mm) | 标准notch |
| 厚度 Thickness (um) | 725±25um |
| 弯曲度 Bow (um) | <30 |
| 翘曲度 Warp (um) | <30 |
| 总厚度变化 TTV (um) | <5 |
| 局部平整度 STIR(um) | <1 |
| 正背面要求 | 单面抛光 |
| 颗粒度（≥0.30μm） | <30 |
| 正背面外观 Appearance 小丘/桔皮/裂纹/污点/崩边/划痕等 Spike/orange peel/ Crack/Spot/Edge fracture/Scratch | 无 |

标准硅片A23

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 晶向及偏离度/ Orientation | <100>±0.5° |
| 型号 / Type | P |
| 掺杂剂 /Doping | B |
| 电阻率 Resistivity (ohm-cm) | 0.001-0.005Ω.cm |
| 直径及公差/ Diameter (mm) | 200±0.3 |
| 长度 length (mm) | 标准notch |
| 厚度 Thickness (um) | 400±25um |
| 弯曲度 Bow (um) | <30 |
| 翘曲度 Warp (um) | <30 |
| 总厚度变化 TTV (um) | <5 |
| 局部平整度 STIR(um) | <1 |
| 正背面要求 | 单面抛光 |
| 颗粒度（≥0.30μm） | <30 |
| 正背面外观 Appearance 小丘/桔皮/裂纹/污点/崩边/划痕等 Spike/orange peel/ Crack/Spot/Edge fracture/Scratch | 无 |

标准硅片A28

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 晶向及偏离度/ Orientation | <100>±0.5° |
| 型号 / Type | N |
| 掺杂剂 /Doping | As |
| 电阻率 Resistivity (ohm-cm) | 0.001-0.005Ω.cm |
| 直径及公差/ Diameter (mm) | 200±0.3 |
| 长度 length (mm) | 标准notch |
| 厚度 Thickness (um) | 625±25um |
| 弯曲度 Bow (um) | <30 |
| 翘曲度 Warp (um) | <30 |
| 总厚度变化 TTV (um) | <5 |
| 局部平整度 STIR(um) | <1 |
| 正背面要求 | 单面抛光 |
| 颗粒度（≥0.30μm） | <30 |
| 正背面外观 Appearance 小丘/桔皮/裂纹/污点/崩边/划痕等 Spike/orange peel/ Crack/Spot/Edge fracture/Scratch | 无 |

标准玻璃片C3（货号Si97512）

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 玻璃晶圆 双抛 (肖特BF33) | φ200*0.5mm |
| 表面抛光 | 双面抛光 |
| 翘曲度 | <30μm |
| 弯曲度 | <30μm |
| 直径及公差 | 200±0.2mm |
| 总厚度变化 | <10μm |
| 平整度 | <1μm |
| 抛光粗糙度Ra | <5nm |
| 厚度及公差 | 0.5±0.02mm |

标准玻璃片C4

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 康宁 Pyrex 双抛 | φ200*0.4mm |
| 表面抛光 | 双面抛光 |
| 翘曲度 | <40μm |
| 抛光粗糙度Ra | <1nm |
| 直径及公差 | 200±0.2mm |
| 总厚度变化 | <10μm |
| 平整度 | <1μm |
| 平边 | Notch |
| 厚度及公差 | 0.4±0.02mm |