 探测器：制冷中波 320×256
 材料： MCT（碲镉汞）；
 像元尺寸： 30μm×30μm；
 光谱： 包含3.7μm～4.8μm；
 NETD： ≤21mK；
 响应率非均匀性： ≤8％；
 盲元： 盲元率≤1％；
盲元分布：
a) 128 区域内没有大于 9 个像素的丛生坏点；且没有超过 3×3 个像素的丛
生坏点；
b) 128 区域外没有大于 15 个像素的丛生坏点；且没有超过 3×4 个像素的丛
生坏点。
 输出
 模拟视频： 支持PAL 制/NTSC 制模拟视频；
 数字视频：支持 DVP、 LVDS、 USB2.0 输出；
 数字视频格式： RAW/YUV；
 通讯： USB2.0/LV-TTL。
 功能属性
 制冷完成时间： ≤8min；
 支持非均匀性校正(NUC)、动态范围压缩(DRC)、 EE、 2D/3D 降噪
 支持图像镜像、 放大、增强、 伪彩、坏点校正等。
 物理属性
 裸机尺寸： ≤142mm×58.5mm×80mm (裸机芯， 不含镜头和配件)；
 重量： ≤680g（不含镜头和配件）。
 电气属性
 供电： DC 24V±4V；
 功耗（裸机芯）：
稳态功耗： ≤10W＠25±3℃；峰值功耗： ≤15W＠25±3℃。
 工作温度： -40℃～+71℃；
 存储温度： -55℃～+85℃；
 振动：国军标机载量级；
 抗冲击振动：半正弦波，峰值加速度50g，持续时间 6ms， X、 Y、 Z 正反方向，每方向 3 次。
